Эпоксипол

двухкомпонентная эпоксидная эмаль для бетонных полов

- эластичная

- химстойкая и водостойкая

- маслобензостойкая

- ударопрочная

- обладает отличной растекаемостью

- превосходные декоративные свойства

- простота и удобство нанесения

- возможность нанесения толстослойного покрытия до 500 мкм

- температура эксплуатации -40˚С до +100˚С

- глянцевая

- без запаха

Эпоксипол — двухкомпонентная износостойкая эпоксидная глянцевая эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в смеси эпоксидных смол и активных разбавителей.

Предназначена для защиты цементных стяжек, бетонных и асфальтобетонных полов от воздействия агрессивных сред, абразивного износа, а также для придания полам высоких декоративных свойств.

Применение

Рекомендуется для бетонных полов химических производств, складских и торговых помещений, производственных цехов и зданий, ангаров, гаражей.

Эпоксидная эмаль для бетона Эпоксипол устойчива к обливу растворами кислот и щелочей, действию моющих средств, минеральных масел, СОЖ, дизельного топлива и бензина, а также обладает хорошей водостойкостью.

Отличительной особенностью двухкомпонентной краски Эпоксипол является удобство нанесения, превосходная растекаемость по бетонному основанию и возможность нанесения толстослойного (единовременно до 500 мкм) покрытия, что позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности окрашиваемой поверхности.

Применяется для окраски новых и старых бетонных полов, а также для бетонных поверхностей, ранее обработанных эпоксидными красками.

Подготовка основания и нанесение

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Основание должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 5%), прочное (на сжатие не менее 15 МПа, прочность на отрыв не менее 1 МПа).

В соответствии с техзаданием материал может наноситься на подготовленное бетонное основание как без грунтования, так и с предварительной обработкой грунтовочным составом Эполаст-Грунт.

Подготовка эмали к нанесению

Совместить компонент А и компонент Б, тщательно перемешать в течение 2-3 минут, дать материалу отстояться 10 минут, а затем еще раз тщательно перемешать. Отвердитель поставляется комплектно.

Жизнеспособность приготовленного материала не менее 60 минут при +20˚С

Эпоксипол наносится на поверхность кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха и основания от +5˚С до +35˚С. Второй слой рекомендуется наносить через 8-12 часов.

Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа. Окончательная механическая прочность и химстойкость достигается спустя 3-5 дней.

Промывку инструмента проводить растворителями: Р-универсал, Ксилол, Р-4.

Цвет: серый.

В другие цвета не колеруется.

Расход

Расход эпоксидной эмали составляет 160-200г на 1м², при толщине покрытия 100мкм, в зависимости состояния поверхности.

Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности и от метода нанесения.

Меры предосторожности

Избегать попадания материала на открытые участки кожи и слизистые оболочки. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Эмаль хранить в прочно закрытой таре при температуре от -50 до +40˚С в стороне от источников тепла, избегая действия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 27кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | суспензия пигментов и наполнителей в эпоксидном компаунде |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 80 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| ТУ | 20.30.12-004-01524656-2017 |