Бетокор SILKO

Быстросохнущее

грязеотталкивающее покрытие

для защиты железобетонных конструкций

•отличные грязе- и водоотталкивающие свойства

•ввод объекта в эксплуатацию (72 ч.)

•начало пешеходной нагрузки (3 ч.)

•отличная маслостойкость

•высокая укрывистость

•атмосферостойкое

•износостойкое

•УФ-стойкое

•эластичное

•матовое

Бетокор SILKO – быстросохнущее грязе- водоотталкивающее покрытие, предназначенное для защиты железобетонных изделий (ЖБИ) и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой агрессивной атмосферы и подвергающихся влиянию избыточной влажности.

Бетокор SILKO – однокомпонентный финишный состав, на основе модифицированных силиконизированных смол с добавлением современных УФ-стойких пигментов, адаптивных компонентов.

Сбалансированный комплекс инновационных компонентов Бетокор SILKO способствует формированию защитного покрытия высокой плотности за короткий промежуток времени, благодаря чему его применение рекомендовано для выполнения срочных и ответственных работ по защите железобетонных конструкций. Защитное покрытие Бетокор SILKO обладает комплексом качественных характеристик и свойств:

•	высокой скоростью полимеризации финишного покрытия (3 часа);

•	стойкостью к механическим воздействиям и износу;

•	сопротивляемостью к растрескиванию;

•	устойчивостью к образованию плесени;

•	грязе и водоотталкивающими свойствами.

Модифицированные компоненты покрытия для железобетонных конструкций Бетокор SILKO после отверждения образуют износостойкое, эластичное, легкоочищаемое финишное покрытие. Состав отличается высокими техническими характеристиками и качествами, соответствует требованиям, предъявляемым к современным материалам для защиты ответственных железобетонных конструкций и бетонных изделий:

•	Эффект самоочищения – демонстрирует отличные грязе-и водооталкивающие свойства, тем самым защищая окрашенные поверхности от намокания, грязи, разводов;

•	Высокая скорость полимеризации– позволяет оперативно ввести в эксплуатацию окрашенную поверхность, всего через 3 часа после нанесения финишного слоя (при щадящих условиях воздействия);

•	Пленка высокой плотности – затрудняет проникновение влаги и загрязнений к окрашенной поверхности, надежно защищая от возникновения и распространения плесени и грибка.

Усиленное защитное покрытие, образуемое комплексным применением Бетокор SILKO, совместно c пенетрирующей грунт-пропиткой Феррогрунт SILKO, позволяет (при условии соблюдения технологии нанесения) сохранить защитные качества покрытия в условиях агрессивной промышленной среды до 12-17 лет.

Назначение

Износостойкое грязеотталкивающее покрытие Бетокор SILKO, рекомендуется для долговременной защиты:

•железобетонных опор, колонн, ограждений;

•ж/б плит перекрытий, фасадных плит и стеновых блоков;

•железобетонных каркасов, балок, ферм, столбов;

•бетонных заборов и панелей, ограждающих конструкций;

•железобетонных труб, колец колодцев, градирней;

•мостовых конструкций, путепроводов, тоннелей;

•портовых и речных сооружений;

•гидротехнических сооружений, плотин, набережных;

•очистных сооружений, коллекторов, резервуаров;

•сельскохозяйственных объектов и сооружений;

•фундаментных блоков ФБС, стен и фасадов зданий и т.д.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Сводам правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 72.13330.2016 п.5.2, п.7.5 и СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением сольвента Нефрас А-130/150, ксилола. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую бетонную поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 2 часа. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 100 мкм, что соответствует расходу 200-250 г/м². |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через сутки после нанесения. С понижением температуры время увеличивается. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Срок эксплуатации более 3 лет. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-051-01524656-2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Основа материала | Модифицированная кремнийорганическая смола |  |
| Температура эксплуатации покрытия | -50℃ до + 80℃. |  |
| Цвет покрытия, RAL | Серый |  |
| Показатели |  |  |
| Внешний вид |  | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с |  | 60-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % |  | 70-73 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более |  | 1,0 |
| Внешний вид покрытия после высыхания |  | Однородная матовая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее |  | 100 |
| Укрывистость мкм, не более |  | 200 |
| Плотность, г/см³ |  | 1,47-1,50 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска |  | 1-6 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее |  | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20±2)℃, ч, не менее |  | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками ци перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!