Тистром 2 AQUA

Запечатывающий водно-полиуретановый лак

для защиты окрашенных поверхностей бетонных полов

- высокая износостойкость и ударопрочность

- высокая стойкость к УФ-излучению

- отличная химическая стойкость

- декоративные качества

- полная прозрачность

- атмосферостойкий

- полуматовый

Тистром 2 AQUA - матовый защитно-декоративный атмосферостойкий лак для создания финишного запечатывающего прочного покрытия при устройстве эпоксидных и полиуретановых наливных полов, а также тонкослойных и декоративных полимерных покрытий в качестве финишной отделки, с возможностью дальнейшей эксплуатации в различных условиях, в том числе в условиях агрессивной промышленной среды.

Тистром 2 AQUA - высокотехнологичный двухкомпонентный состав на основе модифицированных водно-полиуретановых высокомолекулярных смол с добавлением активных компонентов и группы усиленных специальных УФ-стойких пигментов, придающих финишной пленке высокие декоративные, защитные и эксплуатационные свойства:

- высокую стойкость к механическим воздействиям и истирающим нагрузкам;

- стойкость к воздействию промышленных моющих средств;

- отличную химическую стойкость к ГСМ, маслам;

- высокую прочность и влагостойкость;

- создает антискользящий эффект.

Модифицированная формула матового УФ-стойкого лака Тистром 2 AQUA, после отверждения образует стойкое, легкоочищаемое финишное покрытие, которое позволяет запечатать окрашенную поверхность, в том числе с применением декоративных флоков (чипсов), образуя надежный полимерный слой высокой прочности, отличающийся высокими техническими и декоративными характеристиками:

Прозрачная матовая пленка - практически не отражает свет, состав успешно наносится на глянцевые покрытия, как наливные полиуретановые и эпоксидные полы, так и на тонкослойные покрытия, тем самым придает превосходный декоративный вид, защищает от повреждений в следствие износа и создает антискользящий эффект на глянцевой поверхности;

УФ-стойкие пигменты – защищают финишное покрытие от воздействия ультрафиолета, благодаря чему финишное покрытие не разрушается и не желтеет под действием прямых солнечных лучей и остается абсолютно прозрачным, расширяя область применения лака возможностью применения на открытых площадках;

Ускоренный набор прочности – позволяет в кратчайшие сроки сформировать защитный слой и допускает начало пешеходной нагрузки через 12 часов после нанесения финишного слоя лака при температуре (20±2)°С;

Отсутствие резкого неприятного запаха – дает возможность применения состава в помещениях без остановки производственных процессов, упрощая проведение покрасочных работ.

Применение

Водно-полиуретановый матовый лак Тистром 2 AQUA, предназначен для создания дополнительного износостойкого, химстойкого и декоративного защитного слоя на окрашенных ранее объектах, подвергающихся активному абразивному износу:

- магазины, торгово-развлекательные комплексы;

- выставочные и спортивные залы;

- цеха, склады, гаражи;

- административные и общественные здания;

- офисные помещения;

- производственные комплексы;

- крытые автомобильные парковки;

- типографии и т.д.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия необходимо использовать матовый защитно-декоративный лак Тистром 2 AQUA в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Эпоксидным наливным полом - Эполаст

Полиуретановым наливным полом - Полимерстоун-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект водно-полиуретанового лака Тистром 2 AQUA включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Температура проведения работ | от +10°С до +30°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Вода, Ксилол, Р-Универсал |
| Нанесение |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел поверхность. При использовании кисти/валика состав нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. |  |
| Пневматическое распыление: - диаметр сопла 1.7 – 2.5 мм - давление 3- 5 бар |  |
| При использовании метода воздушного распыления. Состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час, при температуре (20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м² | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 100-200 | 2 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-041-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированная водно-полиуретановая смола с добавлением активных компонентов и группы усиленных специальных УФ-стойких пигментов |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % (Компонент А) | 28-32 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % (Компонент Б) | 98-100 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 15-25 |
| Цвет покрытия | Прозрачный |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 4-18 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 10% NAOH при (23±2)℃, ч, не менее | 24 |
| минеральных масел, ч, более | 72 |
| воды, ч, не менее | 240 |
| Прочность плёнки. |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| Твердость пленки по ТМЛ-А, отн. ед. не менее | 0,35 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!