Древотекс «2 в 1»

Атмосферостойкий

тонирующий антисептик

для защиты дерева внутри и снаружи помещений

- глубокое проникновение в структуру древесины (до 5 мм)

- высокая стойкость покрытия к перепадам температур

- подчеркивает природный рисунок дерева

- не трескается, не отслаивается

- УФ-фильтр UV-A диапазона

- антисептические свойства

- атмосферостойкий

- быстросохнущий

- шелковисто-матовый

Древотекс «2 в 1» — атмосферостойкий трудновымываемый защитно-декоративный антисептик для дерева. Обеспечивает надежную защиту от разрушающих биологических факторов, купирования уже начавшихся биопоражений придает обработанной древесине благородный декоративный внешний вид.

Древотекс «2 в 1» - тонирующий антисептик на основе модифицированной синтетической смолы с высокоэффективной комбинацией фунгицидов, способствующих высокоэффективной борьбе с микроорганизмами и насекомыми, являющимися основной причиной поражения древесины. Образуемое антисептиком паропроницаемое покрытие, позволяет дереву дышать и тем самым предотвращает растрескивание древесины после обработки.

Современная формула защитно-декоративного покрытия Древотекс «2 в 1», совмещает в себе:

- Антисептический проникающий грунт, проникает вглубь структуры древесины до 5 мм ликвидируя биопораженные участки древесины создавая эффективную защиту от появления и развития биопоражений в процессе эксплуатации обработанных поверхностей;

- Финишное декоративное покрытие, запечатывает антисептические компоненты внутри обработанной древесины, препятствуя их вымыванию, тем самым повышая срок защиты, а также придает декоративный внешний вид.

В состав тонирующего грунт-антисептика Древотекс «2 в 1» включены все необходимые для долговременной защиты дерева от внешних воздействий высококачественные компоненты:

- Высокоэффективная комбинация фунгицидов, губительно влияет на живые микроорганизмы и биопоражения уже с первого применения. При нанесении первого слоя, антисептические, активные компоненты купируют уже начавшиеся процессы биоповреждений древесины (грибок, плесень, жучки), тем самым значительно продлевая срок ее эксплуатации. После нанесения второго слоя Древотекс «2 в 1», который возможно наносить всего, через 2 часа после нанесения первого, образуется паропроницаемый, эластичный и подчеркивающий природный рисунок дерева защитный слой.

- УФ-фильтр диапазона UV-A, защищает древесину от поглощения вредного высокоэнергетического УФ-излучения предотвращая ее разрушения под действием солнечного света и как следствие его выгорания.

Для достижения максимальных биозащитных свойств Древотекс «2 в 1», при эксплуатации в условиях открытой атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется соблюдать технологию нанесения в 2-3 слоя, это позволяет сохранить защитно-декоративные свойства финишного покрытия на протяжении 8 лет.

Применение

Древотекс «2 в 1», предназначен для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

Объекты применения

- коттеджи;

- садовые строения;

- садовая мебель;

- деревянные заборы;

- деревянные причалы;

- наружные и внутренние стены, лестницы, перила, ограды;

- двери, оконные блоки, ставни и другие изделия из древесины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | -10 °С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного покрытия, состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2 слоя, с рекомендованным интервалом межслойной сушки 2 часа, при температуре (20±2)°С. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 1.8- 2 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного покрытия, при использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.7 – 2.0 мм. Состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2-3 слоя, с рекомендованным интервалом межслойной сушки 2 часа, при температуре (20±2)°С. |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- |
| 100-150 | 2 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-046-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированная синтетическая смола, фунгициды, УФ-фильтры, пигменты, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная шелковисто-матовая |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 40-45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 12-17 |
| Цвет покрытия | Бесцветный, венге, темный орех, махагон, дуб |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин., не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Атмосферостойкость покрытия достигается через, ч | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| Воды, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению защитно-декоративного покрытия проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 15 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!