[image: image1.png]HAYYHO-NPOWU3BOACTBEHHOE OGbEQUHEHUE KpacKo'

e





Эполаст

Эпоксидный

высокопрочный наливной пол

•
высокая механическая прочность

•
высокая химическая стойкость

•
без резкого неприятного запаха

•
отличные декоративные свойства

•
адгезия и износостойкость

•
водонепроницаемость

•
полуглянец

Эполаст — эпоксидный наливной компаунд, для создания бесшовного, полуглянцевого высокопрочного покрытия без запаха и растворителей, с высокой прочностью, износостойкостью к механическим и химическим воздействиям.

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие Эполаст на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных аддитивов обладает высокой адгезией к различным основаниям, после полимеризации образует прочное, ровное полуглянцевое покрытие. 

Благодаря своим характеристикам, Эполаст может укладываться на бетон, жесткие металлические и деревянные конструкции, образует толстослойное покрытие, демонстрирующее отличные качественные характеристики:

•
высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

•
химическую стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

•
отличную стойкость к механическим воздействиям;

•
не теряет своей прочности с течением времени;

•
способность к перекрытию трещин в основании;

Применение

Финишное покрытие, образуемое Эполаст, предназначено для применения в системах промышленных и декоративных эпоксидных напольных покрытий, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности. Сбалансированное сочетание качественных характеристик обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

Высокое содержание нелетучих веществ - способствует формированию защитного покрытия высокой плотности;

Повышенная текучесть - способствует хорошей растекаемости (нивелированию) состава, обеспечивая после полимеризации гладкую поверхность покрытия и выравнивание основания.

Полуглянцевая поверхность – наделяет финишный слой красивой декоративной составляющей, и способствуют облегчению при многочисленных влажных уборках с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие органических растворителей - подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Наливной эпоксидный пол Эполаст, рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

•
предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

•
торговые и производственные помещения;

•
детские и медицинские учреждения;

•
предприятия здравоохранения;

•
авторемонтные мастерские;

•
складские помещения;

•
самолётные ангары

•
гаражи и ангары;

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия необходимо использовать эпоксидный наливной пол Эполаст в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Эпоксидным двухкомпонентным грунтом Эпоксол-2MS – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.
	Подготовка

	Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил СП 29.13330.2011 «Полы» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87).
Подготовка включает следующие операции:

– очистка поверхности,

– шпаклевание трещин и раковин

– просушивание сырых мест до влажности не более 15%
– шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка.

	Перед применением Эполаста компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. Далее перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание – эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости. 

	Нанесение

	Температура проведения работ
	от +10℃ до +30℃

	Относительная влажность, не более 
	80 %

	Очистка оборудования
	Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5.

	Состав вылить на сухую и чистую поверхность бетона и распределить по подготовленной поверхности шпателем с зубчатыми вставками, ракелем с регулируемым зазором, кельмой, мастерком, шпателем.

	Пузырьки воздуха на поверхности нанесенного состава удаляют игольчатым валиком сразу после разравнивания. Для перемещения по свеженалитому составу необходимо использовать специальные игольчатые подошвы. 

	Рекомендуемая толщина наливного пола – 1-3 мм, что соответствует расходу 2-5,5 кг на квадратный метр. Наносить следует в один слой.

	Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 10 суток после нанесения. С понижением температуры время отверждения увеличивается.

	В процессе отверждения покрытий недопустимы сквозняки


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Технические условия
	20.30.12-004-01524656-2017

	Основа материала
	Эпоксидная смола

	Температура эксплуатации покрытия
	От -50℃ до + 80℃

	Показатели. Компонент А (полуфабрикат)
	Норма

	Внешний вид
	Вязкая жидкость 

	Условная вязкость по Брукфильду, R-6, 100 обор/мин при температуре (20,0±0,5)℃, мПа×с
	5000-10000

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	95-100

	Степень перетира, (по штрихам) мкм, не более
	40

	Плотность, (зависит от цвета) г/см³
	1,7-1,9

	Компонент Б (отвердитель)
	Норма

	Внешний вид
	Жидкость прозрачного цвета

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	98-100

	Плотность, г/см³ к.Б
	1,02-1,04

	Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б)
	

	Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃,  ч, не более
	24

	Показатели отвержденного покрытия
	

	Внешний вид покрытия после высыхания
	Однородная глянцевая поверхность

	Цвет покрытия, RAL
	7040

	Укрывистость, (зависит от цвета) мкм, не более 
	500

	Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее
	0,50

	Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее
	1

	Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска, не менее
	36

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 

40% раствора гидроксида натрия при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 10% серной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 37% соляной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72


Меры предосторожности
Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение
Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления
Тара: 30 кг и по согласованию с заказчиком.
Внимание!

· Поставляется в литографированной таре!

· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!

 Стр. 4

